《户外冲锋衣用防水透湿复合面料》

标准编制说明

- 1  项目背景

  - 行业背景

冲锋衣是户外运动必备装备之一，冲锋衣最早用于在登高海拔雪山时离顶峰还有2—3小时路程的最后冲锋，这时会脱去羽绒服，卸下大背包，只穿一件较轻便的衣服轻装前进，这就是“冲锋衣”中文名字的由来。从现代登山的角度讲，冲锋衣应具备的几个条件：首先，结构上符合登山的要求，登山往往是在恶劣的环境下开展各种活动，包括负重行走、技术攀登等，冲锋衣的结构要能满足这些活动的要求；其次，制作材料上需符合登山的要求，由于登山运动所处的特殊环境及登山运动的需要，冲锋衣的材料必须能实现防风、防水、透气等要求。

近年来，冲锋衣产品需求不断攀升。随着户外运动在国内的兴起和民众生活水平的提升，冲锋衣市场需求迅猛增长。根据《中国户外运动产业发展报告（2022～2023）》，2022年中国户外用品行业市场规模为1971亿元，预计2025年将增长到2400亿元。冲锋衣作为户外用品中的重要品类，其市场规模也呈现出逐年增长的趋势。

浙江三门县是国内最大的冲锋衣产业集群和生产基地，已经形成了从面料研发、生产加工到销售服务的较为完整的产业链，，素有“十件冲锋衣，六件三门造”的美誉。据数据显示，2023年三门冲锋衣年产量约8000万件，年销售额达到120亿元，主要产品国内市场占有率高达60%。全县共有冲锋衣生产企业300多家，冲锋衣行业的从业人员超过3万人，成为三门县的重要支柱产业之一。随着户外运动的普及和消费者健康意识的提高，冲锋衣等户外装备的市场需求将持续增长，冲锋衣作为户外运动的重要装备，其质量直接关系到消费者的使用体验和安全性，这将推动三门县冲锋衣产业进行产业升级和技术创新，满足消费者对高品质、高性能户外装备的需求。

  - 标准现状

- 1.2.1 国内标准现状

最新发布的新版冲锋衣国家标准GB/T 32614—2023《户外运动服装 冲锋衣》：新国标增加了对全氟辛烷磺基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的考核指标，对冲锋衣标准在安全性、耐磨性、色牢度、透湿性能、静水压测试以及试验方法和细节等方面的要求均提高。冲锋衣面料的防水、透湿、耐磨、撕破强力等关键指标对冲锋衣的性能有着重要影响，而目前国内与防水透湿性能有关的面料标准是FZ/T 14023—2021《涤（锦）纶防水透湿雨衣面料》和FZ/T 14057—2023《锦纶氨纶防水透湿复合面料》，对比新国标，两个标准均欠缺全氟辛烷磺基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的考核指标。FZ/T 14023—2021《涤（棉）纶防水透湿雨衣面料》没有设置起毛起球、耐磨性、耐光色牢度、耐皂洗、拼接互染、洗后透湿性等与舒适性、耐用性等相关的关键指标；FZ/T 14057—2023《锦纶氨纶防水透湿复合面料》没有设置全氟辛烷磺基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)、耐水色牢度等指标。且两个面料标准中的许多指标已经达不到目前新版冲锋衣国家标准的要求。目前国内相关的防水透湿面料标准不能满足/达到新国标要求，也不适用于评价冲锋衣防水透湿面料，没有一项纺织行业标准是关于冲锋衣防水透湿面料产品的。

- 1.2.2 国外标准现状

国外ISO 811—2018《纺织品 耐渗水渗透性测定静水压试验》、AATCC 127—2018《耐水性:液体静压测试》均为测试方法标准。日本工业标准（JIS）也发布了针对透湿性能的相关标准，这些标准可能采用类似于ASTM E96的方法，但具有日本特定的测试条件和评价标准。国际国外也无相关产品标准可采用，仅有一些方法标准可适用。

因此，本项目针对冲锋衣防水透湿复合面料，形成核心指标评价框架体系，研制《冲锋衣防水透湿复合面料》标准，填补冲锋衣防水透湿面料的空白。

- 2   标准制定工作概况

- 2.1  标准制定相关单位及人员

2.1.1  本标准主要起草单位：浙江理工大学。

2.1.2  本标准参与起草单位：浙江省质量科学研究院。

2.1.3  本标准起草人为：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

- 2.2  主要工作过程

2.2.1  前期准备工作

- 企业现场调研

对主要起草单位进行现场调研，主要对标准立项产品的设计研发、原材料、工艺及装备、检验检测、技术指标等方面进行调研，并开展先进性探讨。

- 成立标准工作组

制订标准起草计划，浙江理工大学为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了此标准研制的重点方向。

- 研制计划

研制进度安排及分工见下表：

| 时间 | 进度安排 | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 2024年9月—10月 | 成立标准起草组，完成标准项目立项申请 | 标准起草组参与，浙江理工大学主笔 |
| 2024年10月—11月 | 收集整理、分析实测数据，完善技术规范，编写标准初稿。 | 全体工作组成员搜集、整理、分析实测数据，浙江理工大学主笔编写标准草案 |
| 2024年11月 | 数据试验验证实施，收集反馈情况。 | 全体工作组成员参与 |
| 2024年12月 | 完成并提交征求意见稿，组织征求意见并收集处理反馈意见。 | 浙江理工大学主笔修改草案和编制说明，形成征求意见材料外发征求意见，并根据征求到意见汇总情况修改征求意见稿 |
| 2024年12月底 | 形成标准送审稿，提交组织审查。 | 浙江理工大学主笔，其他工作组成员协助参与 |

2.2.2  标准草案研制

本标准（草案）已于2024年10月研制完成；确定了本标准的评价框架体系；具体说明如下：

本标准项目要求的指标在GB/T 32641—2023《户外运动服装 冲锋衣》基础上，对比参考了行业标准FZ/T 14057—2023 《锦纶氨纶防水透湿复合面料》的指标要求，从产品的试验和检验方法、检验规则、标志和包装等方面对该产品进行标准的编制，相较于国家标准《户外运动服装 冲锋衣》新增了断裂强力、密度偏差率、单位面积质量偏差率，提高了撕破强力、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度。对比行业标准FZ/T 14057—2023《锦纶氨纶防水透湿复合面料》进行了若干先进性改进：新增了全氟辛烷磺酰基化合物、全氟辛酸、耐水色牢度，提高了耐光色牢度、洗后表面抗湿性、洗前洗后的静水压、洗前洗后透湿率，参考FZ/T 14057—2023 《锦纶氨纶防水透湿复合面料》设置了外观质量要求。

- 标准研讨会研讨情况

在2024年10月11日召开的研讨会上，标准工作组成员与行业、企业的专家代表对标准的草案进行了充分的研究和讨论，从产品的实用性与功能性出发，以提升产品性能、用户体验为目标，依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行编制。会上提出的意见主要有：

- 建议把标准名称“冲锋衣用聚四氟乙烯防水透湿复合面料”改为“户外冲锋衣用防水透湿复合面料”；

- 取消表1的分级，同步删除分级的定义要求；

- 删除4.2.3假开剪和拼件的规定；

- 公式重新插入；

- 完善标准英文名称。

- 标准工作组根据专家意见进行修改，最终形成标准征求意见稿。

- 3  主要内容及确定依据

标准主要内容包括术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存几个方面对标准进行编制。其中要求涵盖了内在质量要求和外观质量要求。

- 技术要求

技术要求标准研制工作组参考了GB/T 32641—2023《户外运动服装 冲锋衣》的基础上，对比参考了行业标准FZ/T 14057—2023 《锦纶氨纶防水透湿复合面料》内在质量和外观质量方面的要求，并基于起草组经过长期实践总结，从产品的市场需求角度及技术发展趋势出发，结合三门冲锋衣企业的实际生产水平，经反复试验、充分论证后确定技术项目和指标值，相较于国家标准《户外运动服装 冲锋衣》新增了断裂强力、密度偏差率、单位面积质量偏差率，提高了撕破强力、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度。对比行业标准FZ/T 14057—2023《锦纶氨纶防水透湿复合面料》进行了若干先进性改进：新增了全氟辛烷磺酰基化合物、全氟辛酸、耐水色牢度，提高了耐光色牢度、洗后表面抗湿性、洗前洗后的静水压、洗前洗后透湿率，参考FZ/T 14057—2023 《锦纶氨纶防水透湿复合面料》设置了外观质量要求。

- 试验方法

本标准提出的试验方法与技术要求对应，所有试验方法均有相关国行标支撑，根据本产品的特点明确了部分方法的试验条件。

- 4  指标对比

本项目标准技术要求参照现行国家标准GB/T 32641—2023《户外运动服装 冲锋衣》的技术要求，新增了密度偏差率、单位面积质量偏差率、水洗尺寸变化率；提高了洗前、洗后的静水压、撕破强力和透湿率，参考FZ/T 14057—2023 《锦纶氨纶防水透湿复合面料》设置了外观质量要求。（对标见表1）

表1  标准对比表

| 项目 |  |  | 对比GB/T 32641—2023《户外运动服装 冲锋衣》合格品 |  |  |  |  |  | 对比FZ/T 14057—2023 《锦纶氨纶防水透湿复合面料》合格品 |  |  | 本标准 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 |  | 一 |  | 合 |  | 优 | 一 | 合 | 要求 |  |
| 纤维含量/% |  |  | 按GB/T 29862规 |  |  |  |  |  | 按GB/T 29862规定 |  |  | 按GB/T 29862规定 | 一致 |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  | 符合GB 18401规定 |  |  |  |  |  | 符合GB 18401规定 |  |  | 符合GB 18401规定 | 一致 |
| pH值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可分解致癌芳香胺/（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）a/（mg/m2） |  |  | <1.0 |  |  |  |  |  | / |  |  | <1.0 | 一致/新增 |
| 全氟辛酸（PFOA）a/（mg/m2） |  |  | <1.0 |  |  |  |  |  | / |  |  | <1.0 | 一致/新增 |
| 起毛起球b/级 ≥ |  |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | 3—4 | 3 | 3 | 一致 |
| 耐磨性能c/次 ≥ |  |  | 上装≥10000 下装≥15000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 15000 | 取下装指标/提高 |
| 密度偏差率/% |  |  | / |  |  |  |  |  | —2.0～+2.0 | —3.0～+3.0 | —4.0～+4.0 | —4.0～+4.0 | 新增/一致 |
| 水洗尺寸变化率/% ≥ |  |  | 胸围 | —1.5 |  | —2.0 |  | —2.5 | —2.0～+1.0 | —4.0～+1.5 | —5.0～+2.0 | —5.0～+2.0 | 无/一致 |
|  |  |  | 衣长 | —1.5 |  | —2.0 |  | —3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 腰围 | —1.0 |  | —1.5 |  | —2.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裤长 | —1.5 |  | —2.0 |  | —3.0 |  |  |  |  |  |
| 单位面积质量偏差率/% |  |  | / |  |  |  |  |  | —6.0～+6.0 |  |  | —6.0～+6.0 | 新增/一致 |
| 撕破强力/N ≥ |  |  | ≤100 g/m2 ≥6 |  |  |  |  |  | ≤100 g/m2 经纬向≥7.5 |  |  | ≤100 g/m2 经纬向≥7.5 | 提高/一致 |
|  |  |  | >100 g/m2 ≥10 |  |  |  |  |  | 100g/m2～200g/m2 经纬向≥10.5 |  |  | 100g/m2～200g/m2 经纬向≥10.5 | 提高/一致 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200g/m2以上 ≥13.0 |  |  | 200g/m2以上 ≥13.0 | 提高/一致 |
| 断裂强力/N ≥ |  |  | / |  |  |  |  |  | 100 g/m2及以下 ≥250 |  |  | 100 g/m2及以下 ≥250 | 新增/一致 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 g/m2~200 g/m2 ≥300 |  |  | 100 g/m2~200 g/m2 ≥300 | 新增/一致 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 g/m2以上 ≥350 |  |  | 100 g/m2以上 ≥350 | 新增/一致 |
| 面料色牢度 | 耐皂洗色牢度/级≥ | 变色 | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | 4 | 4 | 3—4 | 3—4 | 提高/一致 |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | 4 | 3—4 | 3 | 3 | 提高/一致 |
|  | 耐汗渍色牢度/级≥ | 变色 | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | 4 | 4 | 3—4 | 3—4 | 提高/一致 |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | 4 | 3—4 | 3 | 3 | 提高/一致 |
|  | 耐摩擦色牢度/级≥ | 干磨 | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | 4 | 4 | 3—4 | 3—4 | 提高/一致 |
|  |  | 湿摩d | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | 4 | 3—4 | 3 | 3 | 提高/一致 |
|  | 耐水色牢度/级≥ | 变色 | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | / |  |  | 3 | 一致/新增 |
|  |  | 沾色 | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  | / |  |  | 3 | 一致/新增 |
|  | 耐光色牢度e/级 ≥ | 变色（深色） | 4 |  | 4 |  | 3—4 |  | 4 | 3 | 3 | 3—4 | 一致/提高 |
|  |  | 变色（浅色） | 4 |  | 3—4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 一致/新增 |
| Ⅰ级 | 表面抗湿性/级≥ | 洗前 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 一致/一致 |
|  |  | 洗后 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 不考核 | 3 | 一致/提高 |
|  | 静水压/kPa≥ | 洗前 | 面料≥50，面料接缝处≥40 |  |  |  |  |  | 50 |  | 30 | 50 | 一致/提高 |
|  |  | 洗后 | 面料≥40，面料接缝处≥30 |  |  |  |  |  | 40 |  | 20 | 40 | 一致/提高 |
|  | 透湿率 [g/（m2·24h）]≥ | 洗前 | 6000 |  |  |  |  |  | 4000 |  | 2200 | 6000 | 一致/提高 |
|  |  | 洗后 | 6000 |  |  |  |  |  | / |  | / | 6000 | 一致/提高 |
| Ⅱ级 | 表面抗湿性/级≥ | 洗前 | 4 |  |  |  |  |  | / 没有分级 |  |  | 不分级 | / |
|  |  | 洗后 | 不考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静水压/kPa≥ | 洗前 | 面料≥30，面料接缝处≥25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗后 | 面料≥20，面料接缝处≥15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 透湿率 [g/（m2·24h）]≥ | 洗前 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗后 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗后外观 |  |  | 变色≥4级；粘合部位不准许脱胶、起泡；其他部位洗后不准许出现破损、脱落、明显锈蚀、明显变形，缝口处不准许脱散；其他严重影响外观的不准许 |  |  |  |  |  | 不允许出现起泡、脱胶、开裂、收缩起皱现象 |  |  | 变色≥4级，不允许出现起泡、脱胶、开裂、收缩起皱现象 |  |
| a 仅考核标称无氟整理的产品的外层面料。 b 只考核产品正面，正面磨毛、起绒、植绒织物不考核。 c 只考核外层面料。 d 磨毛、起绒、植绒类面料、深色面料的考核指标允许降半级。 e 仅考核外层面料，荧光色面料的考核指标允许降半级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1分析可见，该标准相较于国家标准《户外运动服装 冲锋衣》新增了断裂强力、密度偏差率、单位面积质量偏差率，提高了撕破强力、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度。对比行业标准FZ/T 14057—2023《锦纶氨纶防水透湿复合面料》进行了若干先进性改进：新增了全氟辛烷磺酰基化合物、全氟辛酸、耐水色牢度，提高了耐光色牢度、洗后表面抗湿性、洗前洗后的静水压、洗前洗后透湿率。

- 5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

- 5.1  目前国内外主要执行的标准有：

修订版的国家标准GB/T 32614—2023《户外运动服装 冲锋衣》于2024年4月1日正式实施，增加了对全氟辛烷磺基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的考核指标，在安全性、耐磨性、色牢度、透湿性等指标方面均提高。

但目前与冲锋衣防水透湿面料相关的产品标准FZ/T 14023—2021《涤（棉）纶防水透湿雨衣面料》、FZ/T 14057—2023《锦纶氨纶防水透湿复合面料》中的指标很多已经达不到目前国家标准的要求。

- 5.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突。

- 5.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 250  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910（所有部分）  纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3917.2  纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008  纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度

GB/T 3922  纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668  机织物密度的测定

GB/T 4669—2008  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4744  纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法

GB/T 4745  纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB/T 4802.1  纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB/T 5296.4  消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 5713  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427  纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8629—2017  纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 12704.2—2009  纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法

GB/T 14801  机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 17760  印染布布面疵点检验方法

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21196.2  纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31126  纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的测定

GB/T 32614  户外运动服装 冲锋衣

GB/T 40910  纺织品 防水透湿性能的评定

FZ/T 01057（所有部分）  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095  纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 10005  棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

FZ/T 10010  棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

- 6  社会效益

1.规范市场秩序，统一标准：标准的制定为三门县冲锋衣行业提供了统一 的产品质量和技术要求，有助于规范市场秩序，减少因产品质量参差不齐而导致的市场乱象。

2.提升品质：企业按照标准组织生产和检测，能够显著提升冲锋衣的防水透湿性能和整体品质，满足消费者对高品质户外服装的需求，高品质的产品是品牌竞争力的核心。

3.市场拓展：随着冲锋衣质量的提升，三门县冲锋衣企业的品牌形象和市场认可度也将得到提高，进而增强品牌竞争力，有助于三门县冲锋衣企业开拓更广阔的市场，包括国内外市场。标准的制定为企业在国际市场上树立了一定的技术壁垒，提高产品的附加值和市场占有率，通过技术改造和产业升级，企业可以降低生产成本，提高经济效益；同时，标准的实施也有助于减少因产品质量问题而导致的退货和赔偿等额外成本。高品质的产品和广阔的市场前景将吸引更多的投资者关注三门县冲锋衣行业，为行业注入更多的资金和发展动力，冲锋衣行业的发展将带动相关产业链的发展，如面料、辅料、检测等产业，形成产业集群效应，进一步促进三门县经济的发展。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  其他应予说明的事项

无

《户外冲锋衣用防水透湿复合面料》标准研制工作组

2024年11月28日